PROJEKTOVÁ  KANCELÁŘ  NH s.r.o.

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ NH s.r.o.,  Nové Hamry 392 , Nové Hamry  362 24

Tel. +420 602 403 842, e-mail: otoszakos@seznam.cz

Zakázka 		NH.09.2023

# Akce 		ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15 – půdní vestavba – Karlovy Vary

# Rekonstrukce krovu a střešního pláště

D.1.1. Architektonicko – stavební řešení

D.1.1.01. - SKLADBY KONSTRUKCÍ

##### ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15 – půdní vestavba – Karlovy Vary

##### REKONSTRUKCE KROVU A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

Datum 		11.2023

Zpracoval 	Oto Szakos

Skladby konstrukcí

P1 – střecha stávající, zateplení – učebny

Střešní krytina AC šablony 		stávající

Prkenný záklop 				stávající

- tepelná izolace

    - minerální izolace v deskách určená pro ukládání do roštu rozteče 500 mm

desky ukládány ve dvou vrstvách 120 + 80 mm

desky tl. 120 mm uloženy mezi krokve – zajištění pomocí drátků na hřebíky

desky tl.80 mm na pomocný rošt tvořený nosnými prvky SDK profil CD – rozteč profilů

/ maximální přitížení konstrukce 5 kg/m2 / max. 500 mm – kotvení profilů pomocí krokvového závěsu / kotvení na krokve z boku

technické parametry

součinitel tepelné vodivosti 			λ = 0,038 W/(m.K)

propustnost pro vodní páru u dle ČSN EN 12086	1

reakce na oheň 					A1

minimální hodnota objemové hmotnosti izolace  	40 kg/m3

- parotěsná zábrana  - folie PE s výztuží

    - tloušťka um 					220

    - plošná hmotnost  				min. 80 g/m2

    - ekvivalentní difuzní tloušťka sd 			0,3 až 5,0 m

    - parotěsná zábrana bude vzduchotěsně napojena na konstrukce pomocí komprimační pásky a přítlačné lišty, spoje mezi jednotlivými pásy budou zalepeny lepící páskou pro vzduchotěsné přelepení přesahů parozábrany

    - na konstrukci přilepená pomocí oboustranně lepící pásky

- sádrokartonový podhled

  - ocelová nosná konstrukce z pozinkovaných profilů CD v max. rozteči 500 mm

  - opláštění sádrokarton typu DF tl. 15.00 mm - REI 30 sestavy - ocelová konstrukce

  - spáry vytmeleny s použitím armovací pásky na spojích

  - provedení konstrukce v souladu s montážními pokyny dodavatele SDK konstrukce

  - konstrukce splňuje požadavek na požární odolnost REI 30 dle PBŘ

P2 – střecha stávající, zateplení

Střešní krytina AC šablony 			stávající

Prkenný záklop 					stávající

- tepelná izolace

    - minerální izolace v deskách určená pro ukládání do roštu rozteče 500 mm

desky ukládány ve dvou vrstvách 120 + 80 mm

desky tl. 120 mm uloženy mezi krokve – zajištění pomocí drátků na hřebíky

desky tl.80 mm na pomocný rošt tvořený nosnými prvky SDK profil CD – rozteč profilů max. 500 mm – kotvení profilů pomocí krokvového závěsu / kotvení na krokve z boku

technické parametry

součinitel tepelné vodivosti 			λ = 0,038 W/(m.K)

propustnost pro vodní páru u dle ČSN EN 12086	1

reakce na oheň 					A1

minimální hodnota objemové hmotnosti izolace  	40 kg/m3

- parotěsná zábrana  - folie PE s výztuží

    - tloušťka um 					220

    - plošná hmotnost  				min. 80 g/m2

    - ekvivalentní difuzní tloušťka sd 			0,3 až 5,0 m

    - parotěsná zábrana bude vzduchotěsně napojena na konstrukce pomocí komprimační pásky a přítlačné lišty, spoje mezi jednotlivými pásy budou zalepeny lepící páskou pro vzduchotěsné přelepení přesahů parozábrany

    - na konstrukci přilepená pomocí oboustranně lepící pásky

  - konstrukce řeší zateplení krovu za SDK předstěnou – příčka SDK oboustranně opláštěná pro zajištění požadované požární odolnosti RE30

P3 – krov vodorovný, zateplení – podhled samostatný požární předěl

Stropní konstrukce nad vodorovnými částmi krovu navržena pomocí protipožárního podhledu – požárního předělu. Zavěšení stropní konstrukce bude provedeno pomocí stavěcího třmenu a profilů CD vložených mezi stavěcí třmeny. Výška konstrukce nesmí být snižována v neprospěch světlé výšky místnosti.

Podhled se samostatnou požární funkcí (samostatný požární předěl) klasifikovaný EI zdola lze použít pro řešení požáru odolnosti REI celé horizontální konstrukce. Klasifikací pohledu EI zdola je prokázáno, že na neohřívané ploše (na jeho horním líci) není v  době požární odolnosti překročena teplota 180° C.

Tím je také zajištěno, že v dané době požadované požární odolnosti není dosaženo kritické teploty pro nosnou konstrukci a ta tedy není požárem po danou dobu ovlivněna.

Nosnost ® je tedy po požadovanou dobu zajištěna.

Skladba konstrukce shora:

- tepelná izolace

    - minerální izolace v deskách určená pro ukládání do roštu rozteče 500 mm

desky ukládány ve dvou vrstvách 120 + 120 mm

desky tl. 120+120 mm uloženy mezi krokve / kleštiny – zajištění pomocí drátků na hřebíky

technické parametry

součinitel tepelné vodivosti 			λ = 0,038 W/(m.K)

propustnost pro vodní páru u dle ČSN EN 12086	1

reakce na oheň 					A1

minimální hodnota objemové hmotnosti ( kg/m3 ) 	40 kg/m3

- sádrokartonový podhled

  - ocelová nosná konstrukce z pozinkovaných profilů CD v rozteči max. 500 mm

  - kotvení konstrukce k nosným prvkům pomocí stavěcích třmenů

  - opláštění sádrokarton typ DF 2x deska tl. 12.5 mm - EI 45 sestavy

    - konstrukce přípustné bez požadavků /není nutná minerální izolace/

  - spáry vytmeleny s použitím armovací pásky na spojích

  - navržená konstrukce vyhovuje požadavku RE30

- parotěsná zábrana  - folie PE s výztuží

    - tloušťka um 					220

    - plošná hmotnost  				min. 80 g/m2

    - ekvivalentní difuzní tloušťka sd 			0,3 až 5,0 m

    - parotěsná zábrana bude vzduchotěsně napojena na konstrukce pomocí komprimační pásky a přítlačné lišty, spoje mezi jednotlivými pásy budou zalepeny lepící páskou pro vzduchotěsné přelepení přesahů parozábrany

    - na konstrukci přilepená pomocí oboustranně lepící pásky

P4 – krov vodorovný, zateplení – CHÚC

- stropní konstrukci půdní vestavby tvoří sádrokartonové stropy SDK GKF tl. 15 mm na ocelové pozinkované  konstrukci, jednostranné opláštění EI30, v CHÚC bude proveden staticky samonosný strop typu SDK s oboustranným opláštěním s požární odolností sestavy podhledu EI 30a←b, požární odolnost RE30, montáž stropní konstrukce včetně příček může provádět pouze firma  vlastnící doklady opravňující montáže PBZ v souladu s Vyhláškou č. 246/2001 Sb. § 10, odst. 4 a doklady potvrzující požadované vlastnosti z PBŘ.

- Stropní konstrukce nad CHÚC bude proveden v tomto provedení:

Stropní konstrukce EI 30 a-b / požární odolnost shora EI 30 / požární odolnost zdola EI 30

LEGENDA:

- 1.1. sádrokartonová deska protipožární DF 15 mm

- 1.2. sádrokartonová deska protipožární DF 15 mm – pruhy š.120 mm

- 2.1. profil ocelový pozinkovaný CW 75 sešroubováno zadním čelem k sobě šrouby 421LB 4,2x13 po 500 mm

- 2.4. profil ocelový pozinkovaný UW 75 – kotvení šrouby 2xTN po 500 mm

- 3. minerální vlna tl. 80 mm – minimální objemová hmotnost 40 kg/m3

- 6 kotvení do obvodové konstrukce / 2xšroub TN, kotvení do zděné konstrukce 2xkovová hmoždinka dl.min. 60 mm

Provedení konstrukce – požadavky

- Maximální rozpon konstrukce 				3.300 mm

- Osová rozteč profilů „I“ 					500 mm

- Minerální izolace – minimální tloušťka 			80 mm / objemová hmotnost min. 40kg/m3

Na dokončenou stropní konstrukci bude provedena dodatečná izolace stropní konstrukce pomocí minerální izolace

- tepelně izolační vrstva

    - minerální izolace  v deskách určená pro ukládání volně na konstrukci

desky ukládány ve dvou vrstvách 80 + 160mm

deska tl.80 mm je součástí stropní konstrukce zajišťující požární požadavek na ochranu konstrukce – minimální objemová hmotnost 40 kg/m3

desky tl.160 mm budou uloženy na horní hranu stopní konstrukce volně

technické parametry

součinitel tepelné vodivosti 			λ = 0,038 W/(m.K)

propustnost pro vodní páru u dle ČSN EN 12086	1

reakce na oheň 					A1

minimální hodnota objemové hmotnosti ( kg/m3 ) 	40 kg/m3

parotěsnící vrstva / osazená na spodní nosné konstrukci stropu

- parotěsná zábrana  - folie PE s výztuží

    - tloušťka um 					220

    - plošná hmotnost  				80 g/m2

    - ekvivalentní difuzní tloušťka sd 			0,3 až 5,0 m

    - parotěsná zábrana bude vzduchotěsně napojena na konstrukce pomocí komprimační pásky a přítlačné lišty, spoje mezi jednotlivými pásy budou zalepeny lepící páskou pro vzduchotěsné přelepení přesahů parozábrany

    - na konstrukci přilepená pomocí oboustranně lepící pásky

Nově navržená skladba konstrukce krovu

/ izolační souvrství beze změn – skladba řeší část skladby od záklopu směrem ke střešní krytině/

P1A – střecha nová skladba / rekonstrukce

Střešní krytina AC šablony 		stávající – kompletní demontáž / šablony s obsahem azbestu /

Prkenný záklop 				stávající – výměna poškozených částí v rozsahu cca 30%

Nová skladba – shora

- Střešní krytina plechová falcovaná z pásu montáž na stavbě

  - Plech tloušťky 0,63 mm (minimální tloušťka plechu 0,6 mm)

  - povrchová úprava Purmat 50um, 0,5 mm (PUM50)

  - Plechy oboustranně zinkované, spodní strana ochranná lakovaná vrstva

  - Povrch otěruvzdorný, trvanlivý, odolný povětrnostním vlivům a působení mechů

  - Barevná úprava – cihlová barva RR750

- Separační drenážní vrstva

  - Vícevrstvá fólie lehkého typu s nakašírovanou strukturovanou rohoží z polypropylenových vláken

  - Výška fólie 8 mm

  - Plošná hmotnost 500 g/m2, plošná hmotnost drenážní vrstvy 350 g/m2

  - Pro návrh použity lehké separačně drenážní fólie typu:

    - JUTADACH 150  ev. DEKTEN METAL II (v případě záměny nutno odsouhlasit investorem)

- Nosná vrstva plechové krytiny

  - prkenný záklop – prkna tl.24 mm / tlakově impregnované ochranným prostředkem /

  - prkna kotvená přes kotralatě až do nosné čísti krovu – hřebíky min. 90 mm / 2 ks prkno – krokev /

- Laťování 50/70 – každá krokev - latě tlakově impregnované – vyrovnání do roviny pomocí dřevěných přířezů

- Pojistná hydroizolační vrstva

    - asfaltový pás samolepící např. GLASTEK 30STICKER ULTRA CH

    - samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z polyesterové rohože 120 g/m2, horní povrch spalitelná PE fólie, spodní povrch ochranná snímatelná fólie, barva černá, ohebnost za nízkých teplot -20 °C, tloušťka 3,00 mm, 10 m2/role, šíře 1,00 m

    - pokládka na celoplošné bednění, svařené spoje, pás mechanicky kotvený k bednění

    - z důvodu ochrany pásu před účinky fungicidního nástřiku krovu bude spodní ochranná folie ponechána na pásu

- bednění střechy – prkna tl.24 mm, výměna poškozených části záklopu – předpoklad 30% plochy střechy

  - bednění tlakově impregnováno ochrannými prostředky viz technická zpráva

- konstrukce krovu – chemicky ošetřená fungicidním přípravkem (viz výrobky uvedené v technické zprávě)

S 01 – podlahy, chodby, schodiště

Keramická dlažba do flexibilního tmelu  ( spárování flexibilní tmel ) 			15 	mm

- typ a velikost dlažby bude určena objednatelem před zahájením stavby

Beton C20/25 XC1 								80 	mm

Výztuž desky – spodní okraj pruty DN 8 v každé vlně, při horním okraji síť Q188

Trapézový plech TR 40/160, výška vlny 40 mm (spojeno s nosníky OC trny) 		40 	mm

Ocelové nosníky podlahy I240, I200, I180 (dle výkresu stropu D.1.1.06.) 		240 	mm

- nosníky opatřeny základním nátěrem syntetickým

Stávající podlaha – fošnový záklop – stropní trámy + podbití opatřené rákosovou omítkou

S 02 – podlahy, učebny

Koberec lepený k podkladu disperzním lepidlem 			 		5 	mm

Samonivelační stěrka							10 	mm

Beton C20/25 XC1 								80 	mm

Výztuž desky – spodní okraj pruty DN 8 v každé vlně, při horním okraji síť Q188

Trapézový plech TR 40/160, výška vlny 40 mm (spojeno s nosníky OC trny) 		40 	mm

Ocelové nosníky podlahy I240, I200, I180 (dle výkresu stropu D.1.1.06) 		240 	mm

- nosníky opatřeny základním nátěrem syntetickým

Stávající podlaha – fošnový záklop – stropní trámy + podbití opatřené rákosovou omítkou

S 03 – podlahy, učebny

PVC lepené k podkladu 						 	5 	mm

Samonivelační stěrka							10 	mm

Beton C20/25 XC1 								80 	mm

Výztuž desky – spodní okraj pruty DN 8 v každé vlně, při horním okraji síť Q188

Trapézový plech TR 40/160, výška vlny 40 mm (spojeno s nosníky OC trny) 		40 	mm

Ocelové nosníky podlahy I240, I200, I180 (dle výkresu stropu  D.1.1.06.) 		240 	mm

- nosníky opatřeny základním nátěrem syntetickým

Stávající podlaha – fošnový záklop – stropní trámy + podbití opatřené rákosovou omítkou

S 04 – podlahy, sociální zařízení

Keramická dlažba do flexibilního tmelu (spárování flexibilní tmel) 			15 	mm

Hydroizolační krystalizující nátěr dvojnásobný – styk podlaha a stěna a stěna-stěna bude opatřen rohovou isolační páskou vloženou do nátěru a přetaženou nátěrem

Beton C20/25 XC1 								80 	mm

Výztuž desky – spodní okraj pruty DN 8 v každé vlně, při horním okraji síť Q188

Trapézový plech TR 40/160, výška vlny 40 mm (spojeno s nosníky OC trny) 		40 	mm

Ocelové nosníky podlahy I240, I200, I180 (dle výkresu stropu D.1.1.06.) 		240 	mm

- nosníky opatřeny základním nátěrem syntetickým

Stávající podlaha – fošnový záklop – stropní trámy + podbití opatřené rákosovou omítkou

Doplnění 09.2023

S 05 – podlaha, skladové prostory půda

Dřevovláknitá deska OSB tl.12 mm 2x na vazbu 					24 	mm

Dřevěný rošt 50/50 v rozteči 675x1200 (dle rozměru použitých desek) 		50 	mm

Násyp z keramzitu fr. 4-8 mm 						50-80 	mm

Srovnaný podsyp pod stávající dlažbou / násyp nebude odstraňován / dlažba odstranění

Stávající stropní konstrukce – cihelné klenby