Ivo Ouřada - GEOTECHNICKÝ SERVIS
Zikova 21, 160 00, Praha 6, telefon : 222961820
laboratoř: Papírenská 1, Praha 6, telefon/fax: 220561285

Email : gtservis@volny.cz          WWW stránky : http://www.volny.cz/gtservis

VÝSLEDKY
 LABORATORNÍCH  ZKOUŠEK

Název úkolu : HALA TUHNICE

Zakázkové číslo               20124690

Laboratorní čísla vzorků      28 - 29

Datum ukončení zakázky        2012-01-27

Předmět zkoušení              indexové zkoušky,klasifikace
                                     podle norem pro zakládání
                                     staveb

Místo měření                  laboratoř-Papírenská 1, Praha 6

Odběratel                     AGUAS CF S.R.O.

Zpracoval: Ivo  O u ř a d a   - GEOTECHNICKÝ  SERVIS

Osvědčení o odborné způsobilosti čj.3362/96 ze dne
                 1.7.1996, zákon ČNR č.61/1988 Sb, vystavil OBÚ Kladno

Za protokol o zkoušce odpovídá  Ivo Ouřada.

Zpracoval : Ivo Ouřada  ...............

leden  2012

|  | PROHLÁŠENÍ SHODY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | My | Ivo Ouřada – Geotechnický servis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ( Název dodavatele ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zikova 21, Praha 6, 160 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ( adresa ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že požadovaná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | stanovení na vzorcích akce : |  |  |  |  |  |  |  | HALA TUHNICE ( 2vz.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( název, typ, počet jednotek ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | na něž se vztahuje toto prohlášení, jsou ve shodě s následující normou ( normami ), nebo jiným normativním dokumentem ( dokumenty ) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ČSN uvedené v textu zprávy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Praha 2012-01-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Ivo Ouřada |  |  |  |  |  |
|  | ( Místo a datum ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( Jméno a podpis pověřené osoby ) |  |  |  |  |  |
|  | #### DECLARATION OF CONFORMITY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ##### We | Ivo Ouřada – Geotechnický servis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ( supplier´s name ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ###### Zikova 21, Praha 6, 160 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ( address ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Declare under our sole responsibility that the test(s) of soil mechanics - job : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( name, type, numbers of items ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | To which this declaretion relates is in conformity with the following standard(s), or other normative document(s) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ###### Czech Standards in following Report of test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ivo Ouřada |  |  |  |  |  |
|  | ( Date and place ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( name and signature of autorized person ) |  |  |  |  |  |

|  | # Ú v o d Do laboratoře G T S byly dodány 2 vzorky zemin odebrané z lokality HALA TUHNICE. Dodané vzorky zemin byly odebrány jako poloporušené, tj. se zachováním vlhkosti materiálu v době odběru vzorku. Bylo požadováno stanovení základních indexových zkoušek a zatřídění vzorků podle norem pro zakládání staveb. Z technického hlediska, byly vzorky velmi kvalitně odebrány a v průběhu zkoušek nebyly zjištěny žádné nepříznivé okolnosti, které by měly vliv na kvalitu provedených laboratorních prací. Způsob provedení laboratorních prací Laboratorní zkoušky byly prováděny postupy podle současně platných norem. Protože předpokládáme, že zpracovatelům úkolu jsou postupy zkoušek známé, neuvádíme podrobné popisy způsobů provedení, ale pouze výčet provedených stanovení a odkazy na čísla použitých norem. stanovení vlhkosti ČSN CEN ISO/TS 17892-1 stanovení konzistenčních mezí ČSN CEN ISO/TS 17892-12 stanovení zdánlivé hustoty pevn.částic ČSN CEN ISO/TS 17892-3 stanovení zrnitosti ČSN CEN ISO/TS 17892-4 stanovení zhutnitel. Proctor standard ČSN EN 13286/2 Na základě provedených laboratorních zkoušek byly vzorky klasifikovány podle systémů obsažených v těchto základních stavebních normách pro zakládání staveb : ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravní stavby ČSN EN ISO 14688 Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřiďování zemin ČSN 73 1001 (1988) Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy ČSN 75 2410 (1997) Malé vodní nádrže Z výsledků provedených laboratorních zkoušek jsou vypočteny u plastických materiálů charakterizující vlastnosti podle těchto vztahů : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # index konzistence : Ic = |  |  |  | # wL - wn |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | # Ip |  |  |  |
|  |  |  |  | ### Ic | = | index konzistence |  |  |  |  |
|  |  |  |  | wL | = | mez tekutosti |  |  |  |  |
|  |  |  |  | wn | = | Vlhkost |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ip | = | index plasticity |  |  |  |  |
|  |  | index koloidní aktivity IA = |  |  |  |  | ### Ip |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | obsah částic < 0.002 mm |  |  |  |
|  |  |  |  | IA | = | index koloidní aktivity |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ip | = | index plasticity |  |  |  |  |
|  | Empirické stanovení propustnosti Stanovení koeficientu filtrace ( propustnost ) - k je prováděno empiricky ze zrnitostní křivky, způsobem podle MALLLET-PACQUANT a podle HAZENA. V případě jemnozrnných materiálů, kdy nelze tímto způsobem určit koeficient propustnosti, je stanovení provedeno způsobem CARMAN-KOZENY. Výsledky laboratorních zkoušek Přílohy zjištěných laboratorních výsledků jsou uspořádány v tomto pořadí: Souhrn základních laboratorních výsledků Grafické znázornění zrnitostního složení vzorků Grafické znázornění namrzavosti zemin v kriteriu dle Schaibla Číselné vyjádření zrnitosti na skupině vybraných velikostí zrn Empirické stanovení propustnosti ze zrnitosti espzz Protokoly zkoušek Proctor standard Souhrn základních klasifikací Klasifikace zemin podle ČSN 72 1002 Stanovení propustnosti zeminy pro radon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Z á v ě r Charakteristika dodaného materiálu pro základní klasifikační soubor je uvedena v následujícím certifikátu vzorku. V tomto certifikátu laboratorního vzorku jsou kromě grafického znázornění zrnitostní křivky uvedeny podíly jednotlivých frakcí tj. jílu, prachu, písku a štěrku. U písčitých a štěrkových zemin jsou vypočteny postupem podle ČSN 73 1001 hodnoty čísla stejnozrnnosti a čísla křivosti. U zemin plastických ( kde lze stanovit hodnotu Atterbergových mezí ) jsou hodnoty meze tekutosti a meze plasticity graficky znázorněny. U těchto plastických materiálů je uveden SKEMPTONův diagram, kde na základě vztahu indexu plasticity a obsahu jílovitých částic ve vzorku je možno orientačně určit mineralogický typ jílové frakce. Graficky je rovněž u těchto plastických materiálů znázorněn diagram plasticity ( např. podle ČSN 73 1001 ) a čárkovanými souřadnicemi je znázorněno položení tohoto vzorku v grafu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V případě neplastických materiálů tyto grafy nejsou uvedeny. V konečné tabulce tohoto certifikátu vzorku jsou uvedeny všechny současné i minulé klasifikace podle běžných norem pro zakládání staveb a faktory ovlivňující tuto klasifikaci ( například obsah organických příměsí ). Uveden je rovněž nejen název zeminy podle ČSN 73 1001, ale i původní název zeminy, který dříve určovala ČSN 72 1002 z roku 1972. Na základě provedených laboratorních zkoušek jsou dodané vzorky zemin klasifikovány takto : Sonda : J - 2, hloubka 1.0 - 2.1 m, lab.č. 28 Světle šedohnědý jíl písčitý Vzorek obsahuje 3 % jílu, 52 % prachu ( jemnozrnná zemina f = 55 % ), 43 % písku a 2 % štěrku. Jemnozrnná zemina je málo plastická-Ip=10%, Wl=33% index konzistence = 1.52 = konzistence pevná. Podle ČSN 73 1001 je zemina zařazena do třídy F4 CS. Podle ČSN EN ISO 14688-2 je zemina : - jemnozrnná, za mokra soudržná - plasticita nízká - konzistence velmi pevná - klasifikace ČSN EN 14688-2 : saSi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sonda : J - 3, hloubka 2.0 – 3.0 m, lab.č. 29 Světle okrový jíl písčitý Vzorek obsahuje 2 % jílu, 38 % prachu ( jemnozrnná zemina f = 40 % ), 49 % písku a 11 % štěrku. Jemnozrnná zemina je málo plastická-Ip=10%, Wl=32% index konzistence = 1.44 = konzistence pevná. Podle ČSN 73 1001 je zemina zařazena do třídy F4 CS. Podle ČSN EN ISO 14688-2 je zemina : - jemnozrnná, za mokra soudržná - plasticita nízká - konzistence velmi pevná klasifikace ČSN EN 14688-2 : saSi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |