| MECHANIKA ZEMIN | 30/7/2026 |
| --- | --- |

## VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN

| NÁZEV ÚKOLU : HALA TUHNICE | ČÍSLO ÚKOLU :20124690 |
| --- | --- |

|  | SONDAxsonx |  | J - 2 | J - 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HLOUBKA [m] xhlx |  | 1,0 - 2.1 | 2,0 - 3,0 |  |  |
|  | LAB. Č. xcvzx |  | 28 | 29 |  |  |
|  | DRUH VZORKUxdvzx |  | TECHNOL. | TECHNOL. |  |  |
| VLHKOST |  | x4x | 0.178 | 0.176 |  |  |
| ZDÁNLIVÁ HUSTOTA |  | [kg/m3] x11x | 2622 | 2714 |  |  |
| MEZ TEKUTOSTI |  | [%]x12x | 33 | 32 |  |  |
| MEZ PLASTICITY |  | [%]x13x | 23 | 22 |  |  |
| INDEX PLASTICITY |  | [%]x14x | 10 | 10 |  |  |
| KLASIFIKACE ČSN 72 1002 * |  | x18x | F4 CS2 | F4 CS1 |  |  |
| KLASIFIKACE ČSN 73 1001 |  | x19x | F4 CS | F4 CS |  |  |
| KLASIFIKACE ČSN EN 14688-2 |  | x26x | saSi | saSi |  |  |
| KLASIFIKACE ČSN 75 2410 |  | x58x | F4 CS | F4 CS |  |  |
| KONZISTENCE VYPOČTENÁ |  | x21x | PEVNÁ | PEVNÁ |  |  |
| INDEX KONZISTENCE |  | x22x | 1.52 | 1.44 |  |  |
| INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY |  | x23x | 3.33 | 5.00 |  |  |
| BARVA VZORKU |  | x24x | SVĚTLE ŠEDOHNĚDÁ | OKR SVĚTLÝ |  |  |
| TVAR ZRN |  | x27x | nestanoveno | stejnorozm. |  |  |
| TVAR ZRN |  | x28x | nestanoveno | poloostroh. |  |  |
| PROCTOR STAN.-MAX OB.HM. |  | [kg/m3] x55x | 1797 | 1858 |  |  |
| OPTIMÁLNÍ VLHKOST |  | [%]x56x | 13.5 | 12.8 |  |  |

(*) PODROBNĚJŠÍ ÚDAJE VIZ PROTOKOL O ZKOUŠCE

(+) KONZISTENCE SE TÝKÁ VÝPLNĚ