Příloha č.3

Technická zpráva

pokládka litého povrchu na stávající asfaltovou plochu

Bezpečnostní povrch hřiště musí být litý na místě, nesmí se jednat o prefabrikovaný povrch v žádné jeho části. Povrch se pokládá ve dvou vrstvách: 

Základní vyrovnávací vrstva - SBR 
Spodní  elastická vrstva se vyrábí z tzv. SBR granulátu (Styrene Butadene Rubber - recyklovaná technická guma) smícháním se speciálním polyuretanovým pojivem a keramickým kamenivem.

Vrchní vrstva - EPDM 
Extrémně trvanlivá, nášlapná vrstva, vyrobena z celoprobarveného EPDM gumového granulátu (Ethylen Propilen Diene Monomer), což je uměle vyrobený kaučuk.  Je vyráběn v různých barvách. EPDM granulát je smíchán se speciálním polyuretanovým pojivem. Pokládá se ve vrstvě 10-11mm opět jako monolitická vrstva beze spojů. Zhotovitel poskytne záruku min. 60 měsíců na barevnou stálost povrchu. 

Povrch musí být certifikovaný dle  ČSN EN 1177.

Povrch musí mít atest o zdravotní nezávadnosti. 

Povrch musí být provedený dle grafického návrhu. Grafika v povrchu nesmí být provedena nástřikem, ale je v celém průřezu EPDM vrstvy vyrobena z jinak barevného granulátu.

Popis rekonstrukce 

- 	Oříznutí stávající asfaltové plochy

- 	Vybourání okrajového obrubníku, nerovného asfaltu 
- 	Osazení nového betonového obrubníku po obvodu budoucího hřiště cca 3cm 		nad stávající asfalt 
- 	Dobetonování plochy mezi obrubou a stávajícím asfaltem 
- 	Navrtání rastru děr do stávajícího asfaltu (zvodopropustnění) cca 4ks/m2 pr. 		16 mm až do podkladních vrstev 
- 	Důkladné očisštění plochy od prorůstající trávy 
- 	Vyrovnání plochy el podložkou směsí recyklované gumy, keramzitu a 			polyuretanu - cca 25mm 
- 	Pokládka bezpečného polyuretanového povrchu SmartSoft EPDM 11mm s 		grafikou.